Supplemental Table 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nanoparticle Treatment** | **SSC** | **FSC** |
| Control (untreated) | 1.00 | 1.00 |
| Al(OH)3**·**TiO2 (unaged) | 3.29 | 1.00 |
| Al(OH)3**·**TiO2 (1 day) | 2.31 | 1.02 |
| Al(OH)3**·**TiO2 (3 day) | 2.78 | 1.00 |
| Al(OH)3**·**TiO2 (10 day) | 2.19 | 1.02 |
| Al(OH)3**·**TiO2 (14 day) | 2.84 | 1.02 |
| P25 TiO2  | 6.66 | 0.89 |